UL94 VTM-0, VTM-1, VTM-2塑料防火等级评定

塑料防火等级评定

UL94 VTM-0,  VTM-1,  VTM-2

测试标准：UL94:1996,  ASTM D4804-2003,  ISO 9773-1998

测试对象：软质塑料（例如塑料薄膜、线材、板材等）

测试周期：12个工作日

UL94试验共有五种：

1． HB级的水平燃烧试验

2． 94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验

3． 94 5-V级的垂直燃烧试验

4． 用辐射板的火焰蔓延指数试验（按ASTM E 162的标准测定这里不作介绍）

5． 94VTM-0,94VTM-1,94VTM-2级的垂直燃烧试验

94HB级的水平燃烧试验方法：

本试验采用长127mm，宽12.7mm，最大厚度12.7mm，最小厚度3.05mm的小条状试样。在无通风的试验箱中进行。评为94HB级的材料，试样厚度为12.7mm时，在76.2mm标距上的燃烧速度不大于38.1mm/min，或试样厚度小于3.05mm时，燃烧速度不大于38.1mm/min或在达到102mm标线之前，必须停止燃烧。

94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验方法：

UL94中的垂直燃烧试验根据样品燃烧时间，熔滴是否引燃脱脂棉等试验结果，把聚合物材料定为V-2,V-1,V-0和5-V四个级别，其中以V-2级为最低阻燃级，5-V级为最高阻燃级。

先介绍94V-0、94V-1、94V-2级试验方法：

此试验用小条试样长127mm，宽12.7mm，最大厚度12.7mm。在无通风试验箱中进行。试样上端（6.4mm的地方）用支架上的夹具夹住，并保持试样的纵轴垂直。试样下端距灯嘴9.5mm，距干燥脱脂棉表面305mm.。将本生灯点燃并调节至产生19mm高的蓝色火焰，把本生灯火焰置于试样下端，点火10s，然后移去火焰（离试样至少152mm远），并记下试样有焰燃烧时间。若移去火焰后30s内试样的火焰熄灭，必须再次将本生灯移到试样下面，重新点燃试样点火10s，然后再次移开本生灯火焰，并记下试样的有焰燃烧和无焰燃烧的续燃时间。若试样熔滴有烟棵里，让其落入试样下305mm的脱脂棉上，看其是否引燃脱脂棉。若脱脂棉着火，评级时应考虑其因素。

具体分级指标如下。

级别 测试项目                           94V-0     94V-1     94V-2

1    十次点燃总有焰燃烧时间最大值（S）  50        250       250

2    个别的有焰燃烧时间最大值（s）      10        30        30

3    无焰燃烧时间(s)                    30        60        60

4    有焰熔滴                           无        无        允许仅短时燃烧

94 5-V级的垂直燃烧试验方法：

94 5-V级垂直燃烧试验分A法和B法两种（A法为试条，B法为试片），是比94V-0、94V-1、94V-2测试更严格的实验方法。

以A法为例，将试条（127mm╳12.7mm）上端6.4mm处夹住并保持其纵轴垂直，喷灯安装在灯座的斜面上，使等于垂直线20度角。火焰总高度调至127mm，点火5 秒，再移开5秒，如此重复操作，直到试样承受点火5次。在第5次移开火焰后，观察并记录如下各项：

（1）有焰加无焰燃烧的持续时间。

（2）试样被烧毁或损伤的距离。

（3）在试验期间试样是否熔滴颗粒。

（4）在燃烧后和冷却时立即观察试样的变形和物理强度。